Задача 1: оценка распределений скорости коррозии по оборудованию и его компонентам; выявление разброса, выбросов, скошенности.

При анализе первичных данных было установлено, что трубопроводное оборудование разделено на участки (компоненты), каждый из которых содержит множество измеряемых сечений с точками измерения толщины стенки (от 3 до 6 точек в сечении). Согласно принятой RBI-методологии, для каждого сечения в качестве представительного значения выбиралось наихудшее (минимальное) измерение толщины в заданный момент времени.

Были проанализированы распределения скоростей коррозии на многокомпонентных трубопроводах. На рисунке 1 представлены boxplot-диаграммы скоростей коррозии по компонентам (участкам) двух трубопроводов с указанием их геометрических параметров (диаметр, толщина стенки, марка стали).

Рисунок 1. Распределение скоростей коррозии (мм/год) в формате boxplot по компонентам двух трубопроводов (equipment_id 740 и 4598) с указанием геометрических параметров (Ø – наружный диаметр, t –  толщина стенки, mat –  марка стали).

Анализ показал следующее:

- Значительный разброс скоростей коррозии внутри отдельных компонентов, несмотря на то что среда, технологические параметры и конструкционные характеристики в пределах одного участка являются схожими. Такая вариативность обусловлена множественностью точек измерения внутри сечений и создаёт шум, который негативно влияет на качество обучения любой ML-модели.

- Неоднородность между компонентами одного трубопровода: отдельные участки демонстрируют кратно отличающиеся медианные значения скорости коррозии (например, участки 1 и 2 трубопровода 740 – ~0.3–0.4 мм/год, тогда как участки 4, 6, 9, 10 – ~0.05–0.1 мм/год).

- Присутствие отрицательных значений скорости коррозии, что свидетельствует о погрешностях измерений или влиянии отложений на результаты ультразвуковой толщинометрии.

По результатам консультаций со специалистами было установлено, что при обнаружении критического утонения хотя бы в одном сечении участка заменяется весь участок целиком. Следовательно, единицей принятия решения является компонент, а не отдельное сечение. На основании этого было решено применить RBI-подход (выбор наихудшего сценария) на уровне компонента – в качестве целевой переменной для каждого участка принималась максимальная скорость коррозии среди всех его сечений.

Задача 2. Корреляционный анализ признаков с целевой переменной; выявление мультиколлинеарности и отбор информативных факторов.

Для всех числовых признаков была построена матрица корреляций Пирсона с иерархической кластеризацией (Приложение 1). Из анализа были предварительно исключены технические переменные (идентификаторы, даты, вспомогательные толщины). При пороге |r| >= 0.8 было выявлено 20 мультиколлинеарных пар, которые формируют 4 характерных кластера:

- Геометрические параметры (9 пар): наружный и внутренний диаметры, площадь поперечного сечения, номинальная и начальная толщина стенки, tmin – все эти переменные тесно взаимосвязаны (r = 0.80–1.00), поскольку определяются конструкцией трубопровода.

- H₂S и индексы агрессивности (4 пары): содержание H₂S, индексы стресс-коррозии, агрессивности коррозии и коррозии попарно коррелируют с r = 0.98–1.00, что объясняется общей методологией расчёта этих индексов на основе содержания H₂S.

- Хлоридные соединения (3 пары): агрессивность хлоридов, содержание хлора и соляной кислоты фактически дублируют друг друга (r = 0.998–1.000).

- Прочие (2 пары): co2_content ↔ total_acids (r = 1.000), sodium_hydroxide_content ↔ corrosion_protection_index (r = 0.949).

Из каждого кластера был оставлен один представитель – признак с наибольшей корреляцией с целевой переменной. В результате исходный набор из 35 числовых признаков был сокращён до 18 независимых переменных.

Далее для каждого из оставшихся признаков был рассчитан коэффициент ранговой корреляции Спирмана с целевой переменной (скорость коррозии по наихудшему сечению). Расчёт проводился как по общей выборке, так и в разрезе отдельных установок (Таблица 1).

|  | ◘ | Кореляция Спирмана |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id установки Признак | Общая | 4 | 51 | 80 | 53 | 54 | 68 | 4&&51 |
| 1 | equipment_age_years | -0,132 | 0,046 | 0,284 | -0,051 | -0,055 | -0,055 | 0,011 | -0,224 |
| 2 | nominal_eff | 0,073 | 0,238 | 0,091 | 0,197 | 0,035 | 0,062 | -0,016 | 0,149 |
| 3 | component_type_code | 0,026 | -0,090 | 0,015 | -0,166 | 0,068 | -0,103 | -0,014 | 0,131 |
| 4 | material_resistance_score | -0,013 | 0,021 | 0,040 | -0,067 | 0,010 | -0,034 | -0,053 | 0,018 |
| 5 | cross_section_area_mm2 | 0,053 | 0,258 | 0,047 | 0,169 | -0,001 | 0,038 | -0,058 | 0,137 |
| 6 | sodium_hydroxide_content | 0,031 | 0,001 | -0,001 | NaN | NaN | -0,010 | 0,023 | 0,033 |
| 7 | total_sulfur_compounds | 0,020 | 0,083 | 0,014 | 0,109 | -0,073 | 0,123 | -0,016 | 0,054 |
| 8 | oxygen_content | 0,005 | -0,054 | -0,012 | NaN | 0,055 | -0,005 | 0,033 | -0,046 |
| 9 | h2s_content | 0,070 | 0,092 | 0,020 | 0,101 | 0,076 | 0,110 | -0,025 | 0,093 |
| 10 | h2s_aggressiveness_index | 0,064 | 0,100 | 0,015 | 0,076 | 0,058 | 0,079 | -0,010 | 0,103 |
| 11 | h2s_water_ratio | 0,063 | 0,094 | 0,004 | 0,114 | 0,039 | 0,072 | -0,011 | 0,089 |
| 12 | co2_content | 0,034 | 0,020 | 0,007 | 0,008 | 0,044 | 0,014 | 0,026 | -0,017 |
| 13 | corrosion_inhibitor_content | -0,007 | -0,018 | NaN | NaN | 0,040 | 0,000 | -0,013 | -0,009 |
| 14 | chloride_aggressiveness | 0,010 | -0,042 | NaN | 0,073 | 0,075 | 0,028 | 0,029 | -0,008 |
| 15 | ammonia_content | 0,034 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0,078 | NaN | NaN |
| 16 | total_acidity_index | 0,030 | 0,020 | 0,007 | 0,072 | 0,073 | -0,037 | 0,037 | -0,017 |
| 17 | chlorine_content | 0,026 | -0,042 | NaN | 0,070 | 0,075 | 0,078 | 0,015 | -0,008 |
| 18 | water_content | 0,067 | 0,038 | 0,051 | 0,074 | 0,028 | 0,061 | -0,030 | 0,096 |

Таблица 1. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмана (ρ) отобранных признаков с целевой переменной (скорость коррозии по наихудшему сечению, мм/год) — по общей выборке и отдельно по каждой установке

Анализ результатов показал следующее:

- Слабая индивидуальная корреляция признаков с целевой переменной. Максимальный коэффициент Спирмана по общей выборке составил |ρ| ≈ 0.13 (возраст оборудования). Ни один признак в отдельности не демонстрирует умеренной или сильной монотонной связи со скоростью коррозии (|ρ| > 0.3), что свидетельствует о многофакторной и нелинейной природе коррозионного процесса.

- Нестабильность корреляций между установками. Направление и величина корреляции для одного и того же признака существенно варьируются в зависимости от установки. Например, возраст оборудования на момент измерения (equipment_age_years) демонстрирует корреляцию от ρ = +0.284 до ρ = −0.224 на разных установках. Это указывает на то, что влияние факторов зависит от конкретных условий эксплуатации и конструкционных особенностей установки, а также на возможную неоднородность данных.

- Наиболее информативные признаки по общей выборке: возраст оборудования на момент измерения (equipment_age_years, ρ = −0.132), отношение H₂S к влагосодержанию (h2s_water_ratio, ρ = 0.093), номинальная толщина стенки с учетом замен участков (nominal_eff, ρ = 0.073) и содержание H₂S (h2s_content, ρ = 0.070). Группа признаков, связанных с сероводородом (H₂S), демонстрирует устойчивую, хотя и слабую, положительную корреляцию на большинстве установок.

- Неполнота данных по параметрам среды. Для ряда установок отдельные признаки среды (содержание ингибиторов коррозии, аммиака, хлоридов) имеют пропущенные значения, что ограничивает возможности корреляционного анализа на этих подвыборках.

Вывод. Слабость индивидуальных корреляций и их нестабильность между установками подтверждают, что скорость коррозии определяется комплексным взаимодействием множества факторов, а не отдельными параметрами в линейной зависимости. Это обосновывает целесообразность применения нелинейных методов машинного обучения (Random Forest, Gradient Boosting), способных учитывать межфакторные взаимодействия, а также необходимость анализа важности признаков средствами самих моделей (feature importance, SHAP).
Задача 3. Построение базовой линейной модели; оценка влияния стратификации и дополнительной предобработки данных на качество прогнозирования.

3.1. Моделирование на исходных данных

На первом этапе множественная линейная регрессия была построена на полном наборе данных (36 093 записи, 6 установок) с использованием 7 признаков, отобранных по результатам корреляционного анализа (Задача 2): equipment_age_years, nominal_eff, cross_section_area_mm2, h2s_water_ratio, water_content, component_type_code, co2_content. Выборка разделена на обучающую (80%) и тестовую (20%) части. Результаты на общей выборке приведены в Таблице 2.

Модель объясняет менее 0.1% дисперсии целевой переменной, что подтверждает вывод Задачи 2 о слабости линейных зависимостей между признаками и скоростью коррозии.

В Задаче 2 было установлено, что корреляции между признаками и целевой переменной существенно различаются по установкам (например, equipment_age_years: от ρ = +0.284 до ρ = −0.224). Это указывает на то, что каждая установка представляет собой отдельную подпопуляцию с собственными закономерностями, обусловленными различиями в технологических режимах, конструкции и составе перекачиваемой среды. Для проверки этой гипотезы линейные модели были построены отдельно для каждой установки. Набор признаков для каждой модели подбирался индивидуально по результатам корреляционного анализа соответствующей подвыборки. Результаты приведены в Таблице 2:

| Установка | R² (train) | R² (test) | MAE (test) | RMSE (test) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все установки | 0.001 | 0.001 | 0.108 | 0.628 |
| 51 (КК) | 0.059 | 0.084 | 0.052 | 0.104 |
| 4 (КК-2) | 0.055 | 0.040 | 0.106 | 0.184 |
| 80 (АВТ-5) | 0.024 | 0.025 | 0.120 | 0.289 |
| 54 (АВТ-6) | 0.008 | 0.003 | 0.131 | 0.413 |
| 68 (АВТ-2) | 0.001 | −0.003 | 0.058 | 0.092 |
| 53 (АВТ-1) | 0.000 | −0.004 | 0.174 | 1.139 |

Таблица 2 – Метрики линейной регрессии на исходных данных: общая модель и стратификация по установкам

Стратификация по установкам привела к улучшению метрик на ряде подвыборок. Наилучшие результаты продемонстрировали установки 51 (КК) и 4 (КК-2), для которых R² на тестовой выборке составил 0.084 и 0.040 соответственно — значительное улучшение по сравнению с общей моделью (R² = 0.001). Установка 80 (АВТ-5) также показала умеренное улучшение (R² = 0.025).

Вместе с тем для установок 53 (АВТ-1) и 68 (АВТ-2) R² на тестовой выборке оказался отрицательным, что означает, что линейная модель прогнозирует хуже, чем простое среднее значение. Установка 54 (АВТ-6) показала R² = 0.003 – практически нулевой.

Таким образом, стратификация подтверждает гипотезу о различии коррозионных режимов между установками, однако даже лучший результат (R² = 0.084 для установки 51) остаётся низким: линейная модель объясняет менее 9% дисперсии целевой переменной и не может считаться пригодной для практического прогнозирования.

3.2 Влияние предобработки отрицательных значений

Анализ данных показал, что ~14% записей имеют отрицательную расчётную скорость коррозии. Такие значения обусловлены рядом факторов: образованием отложений (накипь, продукты коррозии, солевые отложения) на внутренней поверхности стенки, приводящим к увеличению измеряемой толщины; погрешностями ультразвуковой толщинометрии; а также несовпадением точек замера при последовательных инспекциях.

Были рассмотрены два подхода к предобработке:

Были рассмотрены два подхода к предобработке:

- Зануление – замена отрицательных значений нулём (в соответствии с методологией RBI: отрицательная скорость интерпретируется как отсутствие измеримого утонения в данный период);

- Исключение – удаление записей с отрицательными значениями из выборки.

Для каждого варианта предобработки предварительно был проведён корреляционный анализ Спирмана (Приложение 2 – зануленные, Приложение 3 – исключённые). Сравнение с исходными корреляциями (Приложение 1) показало следующее:

- Общие корреляции изменились незначительно: equipment_age_years остаётся сильнейшим признаком (ρ ≈ −0.12–0.13) вне зависимости от варианта предобработки.

- Корреляции по отдельным установкам заметно усилились при исключении отрицательных значений. В частности, на установке 4 (КК-2) корреляции nominal_eff возросли с 0.238 до 0.457, cross_section_area_mm2 — с 0.252 до 0.447; на установке 51 (КК) корреляция equipment_age_years увеличилась с 0.281 до 0.458. Это свидетельствует о том, что отрицательные значения вносят существенный шум, маскирующий реальные зависимости.

- Нестабильность корреляций между установками сохраняется при обоих вариантах предобработки, подтверждая фундаментальное различие коррозионных режимов.

На основании обновлённых корреляций линейная регрессия была повторно обучена. При моделировании на общей выборке (все установки) оба подхода показали низкий R² на тестовой выборке — 0.023 (зануление) и 0.005 (исключение). Более низкий R² при исключении на общей выборке объясняется сокращением объёма данных и изменением структуры распределения. Вместе с тем при стратификации по установкам вариант с исключением показал более высокие результаты на установках 4 (КК-2) и 51 (КК), что обусловлено усилением корреляций после удаления зашумлённых записей. Сводные метрики приведены в Таблице 3.

| Вариант данных | Установка | R² (train) | R² (test) | MAE (test) | RMSE (test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зануление | Все установки | 0.009 | 0.023 | 0.084 | 0.195 |
| Исключение | Все установки | 0.022 | 0.005 | 0.096 | 0.655 |
| Исключение | 4 (КК-2) | 0.233 | 0.165 | 0.050 | 0.086 |
| Исключение | 51 (КК) | 0.179 | 0.125 | 0.046 | 0.098 |
| Исключение | 53 (АВТ-1) | 0.005 | −0.054 | 0.132 | 0.227 |
| Исключение | 54 (АВТ-6) | 0.019 | 0.020 | 0.114 | 0.234 |
| Исключение | 68 (АВТ-2) | 0.005 | 0.006 | 0.061 | 0.130 |
| Исключение | 80 (АВТ-5) | 0.050 | 0.012 | 0.103 | 0.164 |

Таблица 3 — Метрики линейной регрессии при предобработке отрицательных значений скорости коррозии

Предобработка в сочетании со стратификацией позволила повысить R² до 0.13–0.17 на установках 4 (КК-2) и 51 (КК). Наилучший результат достигнут на установке 4 (КК-2): R² = 0.165 на тестовой выборке при R² = 0.233 на обучающей. Установка 51 (КК) показала R² = 0.125. Для установки 53 (АВТ-1) R² оказался отрицательным (−0.054), а для 54 (АВТ-6), 68 (АВТ-2) и 80 (АВТ-5) — близким к нулю (0.006–0.020). Даже лучший результат (R² = 0.165 для установки 4 (КК-2)) означает, что линейная модель объясняет менее 17% дисперсии целевой переменной.

Полная таблица метрик линейной регрессии для всех комбинаций (3 варианта данных × 7 моделей) с указанием набора признаков приведена в Приложении 4.

3.3. Выводы по линейной регрессии

Проведённые эксперименты показали, что множественная линейная регрессия не обеспечивает приемлемого качества прогнозирования скорости коррозии: даже при стратификации по установкам и предобработке отрицательных значений лучший достигнутый R² составил 0.165 (установка 4 (КК-2)), что соответствует менее 17% объяснённой дисперсии.

Вместе с тем установлено, что стратификация по установкам является значимым фактором улучшения качества моделей, и данный подход будет использован на последующих этапах.

Низкие метрики линейной модели в сочетании со слабыми индивидуальными корреляциями (Задача 2) свидетельствуют о преимущественно нелинейном характере зависимостей между признаками и скоростью коррозии. Это обосновывает переход к нелинейным методам машинного обучения, рассмотренным в Задаче 4.

Задача 4. Построение нелинейной модели на основе алгоритма случайного леса (Random Forest); сравнение с результатами линейной регрессии.

Результаты Задачи 3 показали, что линейная модель не обеспечивает приемлемого качества прогнозирования (максимальный R² = 0.165), что указывает на нелинейный характер зависимостей между признаками и скоростью коррозии. Для проверки данной гипотезы был применён алгоритм случайного леса (Random Forest) — ансамблевый метод, основанный на построении множества решающих деревьев. В отличие от линейной регрессии, случайный лес способен учитывать нелинейные зависимости и межфакторные взаимодействия без явного задания их функциональной формы.

Для обеспечения сопоставимости результатов обучение проводилось на тех же данных (с исключением отрицательных значений скорости коррозии), с тем же разбиением на обучающую (80%) и тестовую (20%) выборки, а также в двух режимах: на объединённой выборке всех установок и с стратификацией по отдельным установкам.

Приложение 1

Приложение 2

| ◘ | Кореляция Спирмана с зануленными отрицаельными |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id установки Признак | Общая | 4 | 51 | 53 | 54 | 68 | 80 |
| equipment_age_years | -0,132 | 0,055 | 0,329 | -0,059 | -0,053 | 0,009 | -0,025 |
| nominal_eff | 0,079 | 0,254 | 0,116 | 0,025 | 0,066 | -0,015 | 0,188 |
| component_type_code | 0,049 | -0,066 | 0,030 | 0,041 | -0,081 | -0,015 | -0,152 |
| material_resistance_score | -0,011 | 0,022 | 0,053 | 0,043 | -0,042 | -0,050 | -0,067 |
| cross_section_area_mm2 | 0,057 | 0,272 | 0,065 | -0,019 | 0,041 | -0,057 | 0,161 |
| sodium_hydroxide_content | 0,032 | 0,000 | -0,006 | NaN | -0,004 | 0,023 | NaN |
| total_sulfur_compounds | 0,010 | 0,086 | 0,013 | -0,103 | 0,112 | -0,013 | 0,103 |
| oxygen_content | 0,004 | -0,056 | -0,013 | 0,061 | -0,001 | 0,033 | NaN |
| h2s_content | 0,071 | 0,094 | 0,023 | 0,088 | 0,109 | -0,026 | 0,104 |
| h2s_aggressiveness_index | 0,064 | 0,102 | 0,019 | 0,056 | 0,079 | -0,011 | 0,078 |
| h2s_water_ratio | 0,062 | 0,097 | 0,009 | 0,047 | 0,067 | -0,012 | 0,115 |
| co2_content | 0,035 | 0,022 | 0,013 | 0,055 | 0,018 | 0,026 | 0,007 |
| corrosion_inhibitor_content | -0,004 | -0,019 | NaN | 0,045 | 0,006 | -0,013 | NaN |
| chloride_aggressiveness | 0,010 | -0,045 | NaN | 0,074 | 0,037 | 0,029 | 0,071 |
| ammonia_content | 0,037 | NaN | NaN | NaN | 0,082 | NaN | NaN |
| total_acidity_index | 0,032 | 0,022 | 0,013 | 0,084 | -0,027 | 0,037 | 0,070 |
| chlorine_content | 0,025 | -0,045 | NaN | 0,074 | 0,082 | 0,015 | 0,067 |
| water_content | 0,069 | 0,035 | 0,052 | 0,019 | 0,074 | -0,031 | 0,073 |

Приложение 3

| ◘ | Кореляция Спирмана без отрицательных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id установки Признак | Общая | 4 | 51 | 53 | 54 | 68 | 80 |
| equipment_age_years | -0,123 | 0,067 | 0,458 | -0,002 | 0,097 | 0,001 | 0,113 |
| nominal_eff | 0,117 | 0,457 | 0,212 | 0,021 | 0,037 | -0,009 | 0,172 |
| component_type_code | 0,113 | 0,194 | 0,032 | -0,017 | -0,006 | -0,017 | -0,072 |
| material_resistance_score | 0,004 | 0,030 | 0,090 | 0,113 | -0,043 | -0,041 | -0,024 |
| cross_section_area_mm2 | 0,089 | 0,447 | 0,139 | -0,033 | 0,016 | -0,046 | 0,140 |
| sodium_hydroxide_content | 0,042 | 0,002 | -0,010 | NaN | 0,023 | 0,022 | NaN |
| total_sulfur_compounds | -0,020 | 0,130 | 0,040 | -0,132 | 0,029 | 0,000 | 0,071 |
| oxygen_content | -0,012 | -0,084 | -0,047 | 0,059 | 0,036 | 0,031 | NaN |
| h2s_content | 0,063 | 0,121 | 0,051 | 0,089 | 0,051 | -0,028 | 0,092 |
| h2s_aggressiveness_index | 0,055 | 0,122 | 0,051 | 0,037 | 0,029 | -0,013 | 0,070 |
| h2s_water_ratio | 0,052 | 0,127 | 0,045 | 0,048 | 0,016 | -0,014 | 0,094 |
| co2_content | 0,042 | 0,036 | 0,030 | 0,061 | 0,035 | 0,022 | -0,013 |
| corrosion_inhibitor_content | -0,004 | -0,016 | NaN | 0,041 | -0,004 | -0,016 | NaN |
| chloride_aggressiveness | 0,003 | -0,067 | NaN | 0,047 | 0,042 | 0,032 | 0,035 |
| ammonia_content | 0,039 | NaN | NaN | NaN | 0,059 | NaN | NaN |
| total_acidity_index | 0,041 | 0,036 | 0,030 | 0,079 | 0,010 | 0,037 | 0,039 |
| chlorine_content | 0,008 | -0,067 | NaN | 0,047 | 0,059 | 0,015 | 0,031 |
| water_content | 0,077 | 0,030 | 0,081 | -0,002 | 0,088 | -0,032 | 0,059 |

Приложение 4