Характеристика исходных данных

2.1. Характеристика исходных данных

Исследование базируется на многолетнем архиве эксплуатационных данных, интегрирующем три ключевых источника информации: результаты инструментального контроля, параметры технологических сред и конструкционно-технологические характеристики оборудования. Комплексный анализ обеспечивается за счет взаимной привязки всех данных к уникальным идентификаторам элементов трубопроводной системы.

Данные неразрушающего контроля представляют собой исторические записи ультразвуковых измерений толщины стенок с детализацией до уровня отдельных точек контроля (ММС – места измерения толщин). Массив данных включает дату измерения, фактическое и номинальное значения толщины, минимально допустимую толщину по проектным нормам, а также идентификаторы оборудования. Временная протяженность записей (до 15 лет) позволяет анализировать долгосрочную динамику деградации материала и определять скорость коррозии для каждого участка.

Химико-технологические данные содержат детальный компонентный состав транспортируемых сред, выраженный в мольных процентах. В ходе анализа идентифицировано более 100 различных химических соединений, с акцентом на высокоагрессивные компоненты, такие как сероводород (H₂S), хлор (Cl₂), соляная кислота (HCl), диоксид углерода (CO₂) и органические кислоты. Особую ценность для моделирования представляют данные о концентрациях ингибиторов коррозии, что позволяет оценить эффективность применяемых методов защиты.

Конструкционно-справочные данные включают исчерпывающие параметры элементов трубопроводов: марки сталей, геометрические характеристики (наружный и внутренний диаметры), рабочие параметры (температура и давление), а также типы соединений и компонентов. Эти данные являются ключевыми для установления корреляции между свойствами материала, режимом эксплуатации и интенсивностью коррозионных процессов.

2.2. Методология интеграции и обогащения данных

Основной задачей на этапе создания алгоритма подготовки данных являлось формирование репрезентативной целевой переменной – скорости коррозии, очищенной от методологических артефактов. Исходные данные содержат две ключевые проблемы, требующие решения до построения прогнозных моделей.

2.2.1. Расчет дополнительных параметров прочности и классификация компонентов

Для комплексной оценки состояния оборудования в рамках этапа обогащения данных были рассчитаны ключевые геометрические и механические параметры:

- отношение диаметра к толщине стенки (D/t)

- площадь поперечного сечения

Отношение диаметра к толщине стенки является критическим параметром при оценке устойчивости трубопроводов к внешнему давлению согласно методикам API 579/ASME FFS-1. Учитывая отсутствие прямых данных о скорости потока, данный параметр был включен в признаковое пространство как прокси-переменная, поскольку он непосредственно влияет на гидродинамические характеристики потока и, следовательно, на коррозионные процессы.

Дополнительно произведена систематическая классификация компонентов по типам (прямые участки, отводы, тройники, переходы) с присвоением уникальных идентификаторов для каждой категории. Данная классификация позволяет учитывать особенности коррозионного износа в зависимости от геометрии компонента и локальных гидродинамических условий.

2.2.2. Устранение артефактов, связанных с заменой оборудования

Первая проблема заключалась в наличии в исторических данных некоррозионных событий, прежде всего – замен участков трубопроводов. Поскольку информация о таких событиях не фиксируется в структурированном виде, их игнорирование приводит к появлению статистических артефактов, когда после периода монотонного уменьшения толщины фиксируется ее скачкообразный возврат к номинальному значению. Это делает данные непригодными для анализа реальных коррозионных процессов.

Для детекции замен применяется алгоритм, основанный на анализе временных рядов измерений толщины. Событие замены идентифицируется при одновременном выполнении двух условий:

- Измеренная толщина возвращается к значению, составляющему не менее 95% от номинальной:
Tn​≥0.95⋅Tnominal​

- Предшествующее измерение фиксировало активную коррозию:
Vcorr-1​​>0

- Разность между предыдущим и текущим измерениями превышает половину разности между номинальной толщиной и минимально допустимым эксплуатационным значением:	
∣Tn-1​-Tn∣ >Tnominal​-Tmin​2

Измерения, идентифицированные как факт замены оборудования, помечаются и исключаются из исторического анализа. Дополнительно на основе очищенных данных рассчитывается срок эксплуатации оборудования на момент каждого измерения, что в последующем позволило установить зависимость между продолжительностью использования участков трубопровода и интенсивностью коррозионных процессов. Данный подход обеспечивает репрезентативность данных для построения прогнозных моделей.
2.2.3. Решение проблемы вариативности данных и формирование целевой переменной

Вторая методологическая проблема связана со структурой измерений. Трубопроводы контролируются в нескольких точках поперечного сечения (ММС 1.1-1.4), при этом значения скорости коррозии могут варьироваться в пределах одного сечения на порядок. Например, в одном сечении могли одновременно фиксироваться нулевая скорость в одной точке и значительная – 0.208 мм/год в другой. Усреднение этих значений приводило к «размыванию» корреляционных зависимостей и маскировало реальные экстремальные случаи повреждения.

Для устранения этого эффекта была выбрана и реализована в представлении методология «наихудшего сценария», соответствующая принципам RBI(risk-based inspection). Алгоритм включает:

2.2.4. Расчет целевой переменной

Ключевым элементом методологии стал расчет мгновенных скоростей коррозии на основе анализа очищенных и агрегированных данных. Применение оконной функции LAG обеспечило доступ к предыдущим измерениям для каждой точки контроля, что позволило вычислить скорость коррозии по формуле:

Vcorr​=Δt/(Tn-1​-Tn)​​

где Tn-1​​, Tn​ - толщины при предыдущем и текущем измерениях, Δt - интервал между измерениями.

2.2.5 Классификация и количественная оценка коррозионной стойкости материалов

Для построения регрессионных и прогнозных моделей коррозионного состояния трубопроводов критически важна объективная количественная оценка стойкости применяемых материалов. Исходные данные содержали номенклатурные коды и наименования сталей, которые, будучи категориальными признаками, не несут информации о сравнительной устойчивости к коррозии и не могут быть напрямую использованы алгоритмами машинного обучения для установления количественных зависимостей.

Для устранения этого методологического ограничения была разработана и интегрирована в аналитическое представление унифицированная 10-балльная шкала коррозионной стойкости. Переход от качественного описания материалов к количественному коэффициенту позволяет формализовать экспертные знания и использовать данный параметр в качестве числового признака при построении моделей.

Принцип формирования шкалы

Шкала была сформирована на основании комплексного анализа отраслевых стандартов (ISO 15156/NACE MR0175, API 5L, ГОСТ Р 53678-2009) и данных фундаментальных исследований в области коррозионной науки. В основу классификации положены три ключевых фактора, определяющих коррозионное поведение стали в агрессивных средах нефтепереработки:

- химический состав (содержание легирующих элементов: Cr, Mo, Ni);

- структурный класс (аустенитный, феррито-перлитный);

- механизм пассивации и устойчивость к специфическим видам коррозии (питтинговой, щелевой, сероводородному растрескиванию).

На основе этих критериев были выделены 6 обобщенных категорий материалов, каждой из которых присвоен коэфициент от 0 до 1, где 1 соответствует максимальной устойчивости к комплексному воздействию агрессивных сред (H₂S, Cl⁻, CO₂, органические кислоты).

| Тип материала | Балл | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Аустенитная сталь с Mo > 2,25 % | 1 | Максимальная стойкость к: – питтинговой и щелевой коррозии в хлоридсодержащих средах; – сероводородному растрескиванию (SSC). Молибден (>2,25 %) формирует стабильные оксидные плёнки, блокирующие зарождение и рост коррозионных дефектов. |
| Аустенитная сталь без Mo | 0.8 | Высокая общая коррозионная стойкость благодаря Ni и аустенитной структуре. Ограниченная устойчивость к хлоридной питтинговой коррозии из-за отсутствия Mo. |
| Легированная сталь с Cr ≈ 5 % | 0.6 | Хром (≈5 %) обеспечивает формирование пассивного оксидного слоя, дающего умеренную стойкость к окислению. Недостаточное содержание Mo и Ni снижает сопротивление локальным видам коррозии. |
| Низколегированная сталь | 0.4 | Минимальные добавки Cr, Mo, Ni (< 2 %) лишь незначительно улучшают коррозионную стойкость. Подвержена равномерной коррозии и SSC в агрессивных средах. |
| Углеродистая сталь с 1 % Cr + 0,5 % Mo | 0.3 | Небольшие добавки Cr и Mo слегка повышают стойкость к окислению и H₂S. Феррито-перлитная структура остаётся уязвимой к равномерной коррозии и водородному охрупчиванию. |
| Углеродистая сталь | 0.2 | Отсутствие легирующих элементов делает материал максимально подверженным: – равномерной коррозии в водных и H₂S-содержащих средах; – водородному охрупчиванию при напряжениях > 60 % от предела текучести. |

Внедрение данного коэффициента стойкости позволяет перейти от неструктурированных наименований материалов к количественному признаку, что значительно повышает информативность данных для последующего построения прогнозных моделей машинного обучения.

2.2.6 Разработка индексов агрессивности технологических сред

Для количественной оценки коррозионной активности технологических сред и их последующего использования в качестве признаков в прогнозных моделях был разработан комплексный индекс агрессивности. Необходимость его введения обусловлена тем, что исходные данные о химическом составе, представленные в мольных процентах, не отражают синергетический и зачастую нелинейный вклад различных реагентов в общий процесс коррозии. Переход к интегральному показателю позволяет формализовать экспертные знания и установить количественную связь между составом среды и скоростью коррозии.

Методология расчета индекса агрессивности

Индекс агрессивности среды (Iagg) рассчитывается как взвешенная сумма концентраций ключевых коррозионных агентов по формуле:

Iagg=i=1n(Ci​⋅ki​)​

,где Ci – концентрация i-го коррозионного агента (моль.%), ki – весовой коэффициент, отражающий относительную опасность агента

Весовые коэффициенты были определены на основе анализа данных коррозионных испытаний в соответствии со стандартами (NACE MR0175/ISO 15156, ASTM G48) и обобщения результатов научных исследований, посвященных механизмам коррозии в нефтехимических средах [1, 2, 3].

Таблица 2. Весовые коэффициенты для расчёта индекса агрессивности Iagg

| Коррозионный агент | Коэффициент (ki) | Научное обоснование |
| --- | --- | --- |
| Сероводород (H₂S) | 1 | Обладает максимальным коэффициентом вследствие способности вызывать сульфидное коррозионное растрескивание (SSC) и водородное охрупчивание (HIC) даже при низких концентрациях. Механизм связан с образованием FeS и каталитическим выделением атомарного водорода, диффундирующего в сталь [1, 2]. |
| Соляная кислота (HCl) | 0.8 | Сильный неорганический кислотный агент, вызывающий интенсивную равномерную коррозию с высокими скоростями растворения железа. Низкое значение pH способствует разрушению пассивных оксидных слоев [3]. |
| Хлор (Cl₂) | 0.5 | Сильный окислитель, инициирующий локальные формы коррозии, такие как питтинг и щелевая коррозия, особенно на аустенитных сталях. Ионы Cl⁻ адсорбируются на поверхности, локально разрушая пассивную пленку [4]. |

Особенности и адаптивность методологии

Особенностью предложенного индекса является его адаптивность – возможность корректировки весовых коэффициентов в зависимости от конкретных технологических параметров (температура, давление) и используемых материалов оборудования. Дополнительно в рамках исследования были рассчитаны специализированные индексы для отдельных групп коррозионных агентов (общее содержание сернистых соединений, хлоридов), что позволяет проводить целевой анализ влияния конкретных классов веществ на коррозионные процессы